ALUMINIUM DEUR THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO AD UP 90 BL Residential). 
                 

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.
Systeem: 	Aluminium Door Universal Platform, Basic Line, AD UP 90 BL Residential.
Toelichting: 	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd 5 kamer deursysteem met 2 dichtingen,
inbouwdiepte 90 mm, met paneelvulling. 
Duurzaamheid:	Cradle to Cradle zilver gecertificeerd.
.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) klasse < 3A.

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C2/B2

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): 
Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Ud) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): 
Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).
Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  <1,6.

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 2.

Bedieningskracht deuren (EN 12217): klasse 2

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 8 (1.000.000 cycli)

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2
      

Producteigenschappen:
           
Systeemvarianten:
· AD UP 90 BL Residential Design Edition: paneelvulling met LED verlichte verzonken greepsleuf.

Bewegingsspecificatie:
· Enkelvleugelige deur, naar binnen draaiend.
.
Afmetingen AD UP 90 BL Residential: b x h (mm) max. 1250mm x 2500mm afhankelijk van beslag en gewicht.
.
Gewicht AD UP 90 BL Residential: tot 120 kg.

Profiel: Schüco AD UP 90 BL Residential deurprofiel, thermisch onderbroken, 5 kamersysteem met 3 dichtingen.
Profielbreedte kozijnprofielen: afhankelijk van profieltype.
Profielbreedte deurvleugelprofielen: aanzichtbreedte 87mm.
Profieldiepte kozijnprofiel: 90mm.
Profieldiepte deurvleugelprofiel: 90mm.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA polyamide 
Isolatorprofiel: deurvleugels met schuiflosse isolator, om bi-metaaleffect te voorkomen.

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60. 
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.
Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.
Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard) 
glansgraad: 30% (mat)       

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.


Onderdelen:

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.
AD UP 90 BL Residential: Mechanisch bevestigd sandwichpaneel. 
Optioneel aan binnenzijde vleugeloverdekkend verlijmd.
Paneelopbouw: buitenbeplating: aluminium plaat, binnenbeplating: aluminium plaat vulling PUR.

Hang- en sluitwerk: 
             Schüco paumellescharnieren, onderhoudsvrij, zelfsmerend.
	Schüco verdekt liggend scharnier, 100 graden, tot 150kg vleugelgewicht, afm.b x h = 1250 x 2500.
	Schüco opbouw scharnieren.
             
Sloten i.o.m. leverancier:
Schüco meervoudig slot. 
Schüco  5-punts slot SafeMatic, zelfvergrendelend, WK2.....
             Schüco meervoudig anti-paniekslot. 
Schüco 5-punts anti-paniekslot EN 179/EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend, WK2.....
Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2. 
Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2. 
      
OPMERKING: SafeMatic en InterLock ook met
                 motorfunctie.

DCS: Door Control System, optioneel. 
DCS kozijnstijl: kozijnstijl met geïntegreerd Door Control System, optioneel.
            
Toebehoren:
                
 - afdichtingsvoorzieningen
 - aansluitingsvoorzieningen
 - bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering
             
Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.

