ALUMINIUM KOZIJN/RAAM THERMISCH GEÏSOLEERD DAKRAAM (SCHÜCO AWS57RO). 
                 

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.
Systeem: 	Aluminium Window System, AWS 57 RO
Toelichting: 	Thermisch geïsoleerd dakraamsysteem, als inzetelement in vliesgevelsysteem.
Gebruik:	Rookafvoer en ventilatie in lichtdakconstructies. 
Duurzaamheid: 	C2C zilver gecertificeerd.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) klasse E1200.

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C5.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 39(-2,-4)dB i.c.m. akoestische beglazing.
Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): 
Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).
Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  2,62.

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 4.

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 3

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Brandvoortschreiding (DIN V ENV 1187): B roof (t1)


Producteigenschappen:
           
Systeemvarianten:
· Vlak kozijn
· Verhoogd kozijn

Bewegingsspecificatie volgens tekening:
· uitzetraam

Openingshoek: tot 90 graden.

Dakhelling: > 7 graden, < 75 graden.

Afmetingen vleugel: 
· oppervlakte: < 2,73m2
· breedte: < 2100mm
· hoogte: < 2100mm

Gewicht vleugel: < 120kg.

Profiel: Schüco AWS57RO kozijn/raamprofiel, thermisch onderbroken, 2 - 3 kamersysteem.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA polyamide / PT polythermide

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60. 
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.
oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.
Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.
Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard) 
glansgraad: 30% (mat)       

Glasdikte: 26mm – 48mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.


Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.
Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Hang- en sluitwerk: verdekt liggend raamscharnier

Aandrijving:
· handaandrijving met draaistang
· elektrische kettingaandrijving, K30/K31; zichtbaar, K40+/K41+; verdekt liggend.
· Elektrische lineaire aandrijving; zichtbaar.

Optionele onderdelen:
· Regen/windsensor
· Rookmelder
· Vochtsensor
· temperatuursensor               
 

