[bookmark: _Hlk169853362]ALUMINIUM TEXTIELGEVEL (SCHÜCO FACID). 
                 

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.
[bookmark: _Hlk169853400]Systeem: 	Aluminium Facade System, Textile façade FACID
[bookmark: _Hlk169853441]Toelichting: 	Textiel/Fassadesysteem 

[bookmark: _Hlk169853528]Essentiële kenmerken:
Systeem type:
Schüco FACID 65: 		2 en 3 dimensies mogelijk, vrije montage richtingen
5.0 m x 50.0 m
Schüco FACID M:		2 dimensies mogelijk, prefab mogelijkheden frame textiel
2.5 m x 6.0 m
Schüco FACID Freestyle: 	2 en 3 dimensies mogelijk, vrije montage richtingen
2.5 m x 50.0 m
Schüco FACID AC: 		2 en 3 dimensies mogelijk

Type doek:
Fabric attributes PVC polyester (digitale inprint mogelijk)
Fabric PTFE-coated fibreglass fabric

Brandwerende classificatie (DIN 4102, DIN EN 13501-1):
B1, B-s2, d0  PVC Polyester 
A2, A2-s1, d0  PTFE-coated fibreglass

Transparantie: 
4 %, 14 %, 20 %, 28 %  PVC Polyester
20 %, 21%  PTFE-coated fibreglass

Gewicht per m²:
380 g/m² to 550 g/m²  PVC Polyester
670 g/m² to 700 g/m²  PTFE-coated fibreglass

Treksterkte van de draden / weefsel
(DIN EN ISO 1421)
PVC Polyester:		3300 / 3300 N/5 cm
3300 / 3300 N/5 cm
PTFE-coated fibreglass:	5000 / 4800 N/5 cm
4500 / 4050 N/5 cm

Breedten van stoffen:
PVC Polyester:		1.77 m and 2.67 m
PTFE-coated fibreglass :	3.20 m and 3.81 m

PVC Polyester:		Rollengte 40 m en 50 m
PTFE-coated fibreglass :	Rollengte 50 m, 75 m en 100 m

PVC Polyester:		Effectieve temperatuur -30 °C to +70 °C
PTFE-coated fibreglass : 	Effectieve temperatuur -30 °C to +200 °C


